ГОСТ 1133-71: Сталь кованая круглая и квадратная 
Сортамент 
Forged round and square steel. Dimensions 

1. Настоящий стандарт распространяется на кованую сталь круглого и квадратного сечения а от 40 до 200 мм включительно. 

2. Размеры сечения стали и предельные отклонения по ним должны соответствовать указанным на чертеже и в табл.1 

[image: image1.png]


INCLUDEPICTURE "../Black/ГОСТ%201133-71%20Сталь%20кованая%20круглая%20и%20квадратная.files/g1133-71-krug.gif" \* MERGEFORMATINET 


  
Таблица 1

	Диаметр или сторона квадрата в мм
	Предельные отклонения в мм
	Площадь поперечного сечения в см3
	Масса 1м в кг
	Площадь поперечного сечения в см3
	Масса 1м в кг

	
	
	стали круглой
	стали квадратной

	40
42
45
48
50
	+2,0
	12,57
13,85
15,90
18,10
19,64
	9,86
10,88
12,48
14,20
15,42
	16,00
17,64
20,25
23,04
25,00
	12,56
13,85
15,90
18,09
19,62

	52
55
58
60
63
65
68
70
	+2,5
	21,24
23,76
26,42
28,27
31,17
33,18
36,32
38,48
	16,67
18,65
20,74
22,19
24,47
26,05
28,51
30,21
	27,04
30,25
33,64
36,00
39,69
42,25
46,24
49,00
	21,23
23,75
26,41
28,26
31,16
33,17
36,30
38,46

	73
75
78
80
83
85
	+3,0
	41,85
44,18
47,78
50,27
54,11
56,74
	32,85
34.68
37,51
39,46
42,48
44,54
	53,29
56,25
60,84
64,00
68,89
72,25
	41,83
44,16
47,76
50,24
54,08
56,72

	90
95
100
105
	+3,5
	63,62
70,88
78,54
86,59
	49,94
55,64
61,65
67,97
	81,00
90,25
100,00
110,25
	63,58
70,85
78,50
86,55

	110
115
	+4,0
	95,03
103,87
	74,60
81,54
	121,00
132,25
	94,98
103,82

	120
125
130
135
140
145
	+4,5
	113,10
122,72
132,73
143,14
153,94
165,13
	88,78
96,33
10,.20
112,36
120,84
129,25
	144,00
156,25
169,00
182,25
196,00
210,25
	113,04
122,66
132,66
143,07
153,86
165,05

	150
	+5,0
	176,72
	138,72
	225,00
	176,62

	155
160
165
	+6,0
	188,69
201,06
213,82
	148,10
157,83
167,85
	240,25
25,00
272,25
	188,.60
200,96
213,72

	170
175
180
	+7,0
	226,98
240,53
254,47
	178,18
188,80
199,76
	289,00
306,25
324,00
	226,86
240,41
254,34

	185
190
195
200
	+8,0
	268,80
283,53
298,65
314,16
	211,01
222,57
234,44
246,62
	342,25
361,00
380,25
400,00
	268,67
283,38
298,50
314,00


Примечания: Площадь поперечного сечения и масса 1 м прутка вычислены по номинальному размеру, при этом плотность стали принята равной 7,85 г/смз. 

Примеры условных обозначений стали:
- круглой марки У 10 диаметром 40 мм: 

40 ГОСТ 1133—71
Круг   ————————————
   У10 ГОСТ 1435—54 

- квадратной марки У12 со стороной квадрата 60 мм: 

60 ГОСТ 1133—71
Квадрат   ————————————
  У12 ГОСТ 1435—54 

3. Овальность (разность между наибольшим и наименьшим диаметрами в одном сечении) круглой стали и ромбичность (разность между диагоналями в одном сечении) квадратной стали не должны превышать 0,6 предельного отклонения по диаметру или стороне квадрата. 

4. Диаметр и овальность круглой стали, стороны и диагонали квадратной стали измеряются на расстоянии не менее 100 мм от конца.

5. Прутки поставляются длиной не менее:

· 1,5 м - при диаметре круга или стороне квадрата до 50 мм; 

· 1,0 м - при диаметре круга или стороне квадрата св. 50 до 75 мм; 

· 0,75 м - при диаметре круга или стороне квадрата св. 75 мм. 

Допускается поставка прутков длиной не менее 0,5 м в количестве не более 10% массы партии. По соглашению сторон прутки могут поставляться длиной не менее 0,5 м.

6. Предельные отклонения по длине прутков мерной длины и длины, кратной мерной, не должны превышать:

· + 70 мм - для прутков диаметром или со стороной квадрата от 40 до 80 мм; 

· +100 мм - для прутков диаметром или со стороной квадрата св.80 до 150 мм; 

· + 150 мм - для прутков диаметром или со стороной квадрата св.150 мм; 

7. Квадратная сталь поставляется с острыми кромками. Допускается поставка квадратной стали с притупленными кромками; притупление не должно превышать 0,15 стороны квадрата.

8. Кривизна прутка не должна превышать 0,5% от длины

9. Видимое скручивание квадратной стали вокруг продольной оси не допускается

10. Марки стали и технические требования установлены соответствующими стандартами.
