ГОСТ 3826-82: Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками 
Общие требования
Common Requirements

Настоящий стандарт распространяется на сетки проволочные тканые с квадратными ячейками.

	
	Проволочные тканые сетки полотняного переплетения с квадратными ячейками, применяемые для рассева сыпучих материалов, арматуры, ограждения, при теплоизоляции промышленного оборудования, воздухоочистки.


Сетки по точности размера ячейки подразделяют: 

· Н - нормальной точности; 

· П - повышенной точности. 

Сетки группы Н применяются для рассева сыпучих материалов, арматуры, ограждений, при теплоизоляции промышленного оборудования, воздухоочистки и т.д., где не требуется высокой точности размера.

Сетки группы П применяются для просеивания сыпучих материалов, в которых требуется обеспечение точного гранулометрического состава просеиваемых материалов.
Номер сетки, размер стороны ячейки в свету, номинальный диаметр проволоки и точность изготовления сетки должны соответствовать указанным параметрам в таблице 1. 

Таблица 1 
	Номер сетки
	Номинальный размер стороны ячейки в свету, мм
	Номинальный диаметр проволоки, мм
	Точность изготовления

	
	
	
	Н
	П

	0,4
	0,40
	0,20
	0,25
	 
	 
	 
	+
	+

	0,45
	0,45
	0,20
	0,25
	 
	 
	 
	+
	+

	0,5
	0,50
	0,20
	0,25
	0,30
	 
	 
	+
	+

	0,55
	0,55
	0,22
	0,28
	 
	 
	 
	+
	+

	0,63
	0,63
	0,25
	0,32
	 
	 
	 
	+
	+

	0,7
	0,70
	0,22
	0,28
	0,32
	 
	 
	+
	+

	0,8
	0,80
	0,25
	0,32
	 
	 
	 
	+
	+

	0,9
	0,90
	0,22
	0,36
	 
	 
	 
	+
	+

	1
	1,00
	0,25
	0,32
	0,40
	 
	 
	+
	+

	1,1
	1,10
	0,25
	0,32
	 
	 
	 
	+
	+

	1,2
	1,20
	0,32
	0,40
	 
	 
	 
	+
	+

	1,4
	1,40
	0,36
	0,45
	0,65
	 
	 
	+
	+

	1,6
	1,60
	0,32
	0,40
	 
	 
	 
	+
	+

	1,8
	1,80
	0,45
	0,55
	0,70
	 
	 
	+
	+

	2
	2,00
	0,40
	0,50
	0,60
	1,00
	1,20
	+
	+

	2,2
	2,20
	0,45
	0,70
	 
	 
	 
	+
	+

	2,5
	2,50
	0,40
	0,50
	0,60
	 
	 
	+
	+

	2,8
	2,80
	0,45
	0,90
	 
	 
	 
	+
	+

	3,2
	3,20
	0,50
	0,80
	1,20
	 
	 
	+
	+

	3,5
	3,50
	0,70
	0,90
	1,00
	 
	 
	+
	+

	4
	4,00
	0,60
	1,00
	1,20
	 
	 
	+
	+

	4,5
	4,50
	0,70
	0,90
	1,80
	 
	 
	+
	+

	5
	5,00
	0,70
	1,20
	1,60
	2,00
	 
	+
	+

	6
	6,00
	0,70
	1,20
	2,00
	 
	 
	+
	 

	7
	7,00
	0,70
	1,20
	1,80
	 
	 
	+
	 

	8
	8,00
	0,70
	1,20
	1,60
	2,00
	 
	+
	 

	9
	9,00
	1,00
	2,00
	2,20
	 
	 
	+
	 

	10
	10,00
	1,00
	2,00
	 
	 
	 
	+
	 

	12
	12,00
	1,00
	1,20
	2,00
	 
	 
	+
	 

	14
	14,00
	1,00
	1,40
	2,00
	 
	 
	+
	 

	16
	16,00
	1,60
	2,50
	 
	 
	 
	+
	 

	18
	18,00
	1,80
	2,50
	 
	 
	 
	+
	 

	20
	20,00
	1,60
	2,00
	2,50
	 
	 
	+
	 


Допускаемые отклонения для среднего арифметического размера стороны ячейки в свету, размера стороны отдельной увеличенной ячейки и допускаемое число ячеек с максимально увеличенными размерами сторон в свету должны соответствовать указанным таблице 2. 

Таблица 2 
	Номинальный размер стороны ячейки в свету, мм
	Точность изготовления
	Допускаемое отклонение от номинального размера для среднего арифметического размера стороны ячейки в свету, %
	Максимальное допускаемое отклонение от номинального для размера стороны отдельной увеличенной ячейки в свету, %
	Допускаемое число ячеек с максимально увеличенными размерами сторон в свету, не более

	От 0,4 до 5,0
	П
	±6
	25
	8

	От 0,4 до 5,0
От 6,0 до 20,00
	Н
	±9
	Не нормируется
	Не нормируется


Сетки должны изготавливаться шириной 1000, 1300, 1500, 1800 и 2000 мм. По согласованию изготовителя с потребителем сетки могут изготовляться промежуточной ширины кратной 50 мм, а также шириной менее 1000 мм.
Сетки должны изготовлять из термически обработанной проволоки нормальной точности, низкоуглеродистой, оцинкованной, луженой, высоколегированной стали марок 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т, 12Х18Н9, 12Х18Н10 по ГОСТ 14964-79. 
Для сеток малой плотности допускается применять проволоку в термически необработанном состоянии по ГОСТ 14964-79.

Сетки изготовляют свернутыми в рулоны. Количество кусков сетки в рулоне не должно превышать пяти. Минимальная длина куска - 2 м. Для сеток высшей категории качества длина куска должна быть не менее 3 м для сеток от №04 до №2 и не менее 7 м для сеток от №2,2 до №5.

Масса рулона не должна превышать 80 кг. По согласованию потребителя с изготовителем допускаются рулоны массой до 200 кг.
