ГОСТ 8240-89: Швеллеры стальные горячекатаные
Сортамент
Hot-rolled steel channels.
Rolling products

Настоящий стандарт устанавливает сортамент швеллеров с уклоном внутренних граней полок и швеллеры с параллельными гранями полок. 

1. Поперечное сечение швеллеров должно соответствовать указанному на черт. 1 и 2.

2. Номинальные размеры швеллеров, площадь поперечного сечения, масса 1 м и справочные значения для осей должны соответствовать приведенным в табл. 1 и 2.

3. По точности прокатки швеллеры изготовляют:

· повышенной точности—Б; 

· обычной точности — В. 

4. Предельные отклонения по размерам и форме швеллеров (черт. 1—3) должны соответствовать приведенным в табл. 3.

 [image: image1.png]


INCLUDEPICTURE "../Black/ГОСТ%208240-89%20Швеллеры%20стальные%20горячекатаные.files/g2879-88-pic1.gif" \* MERGEFORMATINET 


 
Черт.1                              Черт.2

h—высота; 
b—ширина полки;
s—толщина стенки;
t—толщина полки;
R — радиус внутреннего закругления;
г—радиус закругления полки; 
Zo—расстояние от оси У—У до наружной грани стенки. 
Примечание. Уклон внутренних граней полок должен быть 4—10%. 

[image: image2.png]


   [image: image3.png]



перекос полки; f - прогиб стенки
Черт.3

Таблица 1 

 Швеллеры с уклоном внутренних граней полок
	№ швел-
лера
	h
	b
	s
	t
	R
	r
	Площадь поперечного сечения см2
	Масса 1 м, кг
	Справочные значения для осей
	Zo, см

	
	
	
	
	
	не более
	
	
	X - X
	Y - Y
	

	
	мм
	
	
	Ix,см4
	Wx,см3
	ix,см
	Sx,см3
	Iy,см4
	Wy,см3
	iy,см
	

	5
6.5
8 
10
12
14
16
16а
18
18а 
20
22
24
27
30
33 
36
40
	50 
65
80
100 120 140 160 160 180 180 200 220 240 270 300 330 360 400
	32
36
40
46
52
58
64
68
70
74
76
82
90
95 100 105 110 115
	4,4 4,4 4,5 4,5 4,8 4,9 5,0 5,0 5,1 5,1 5,2 5,4 5,6 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0
	7,0 7,2 7,4 7,6 7,8 8,1 8,4 9,0 8,7 9,3 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,7 12,6 13,5
	6,0 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 8,5 9,0 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0
	2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,5 5,0 5,0 6,0 6,0
	6,16
7,51
8,98
10,90 
13,30
15,60
18,10
19,50
20,70
22,20
23,40
26,70
30,60
35,20
40,50
46,50
53,40
61,50
	4,84 5,90 7,05 8,59 10,40 12,30 14,20 15,30 16,30 17,40 18,40 21,00 24,00 27,70 31,80 36,50 41,90 48,30
	22,8 48,6 89,4 174,0 304,0 491,0 747,0 823,0 1090,0 1190,0 1520,0 2110,0 2900,0 4160,0 5810,0 7980,0 10820,0 15220,0
	9,1
15,0 22,4 34,8 50,6 70,2 93,4 103,0 121,0 132,0 152,0 192,0 242,0 308,0 387,0 484,0 601,0 761,0
	1,92 2,54 3,16 3,99 4,78 5,60 6,42 6,49 7,24 7,32 8,07 8,89 9,73 10,90 12,00 13,10 14,20 15,70
	5,59 9,00 23,30 20,40 29,60 40,80 54,10 59,40 69,80 76,10 87,80 110,00 139,00 178,00 224,00 281,00 350,00 444,00
	5,61 8,70 12,80 20,40 31,20 45,40 63,30 78,80 86,00 105,00 113,00 151,00 208,00 262,00 327,00 410,00 513,00 642,00
	2,75 3,68 4,75 6,46 8,52 11,00 13,80 16,40 17,00 20,00 20,50 25,10 31,60 37,30 43,60 51,80 61,70 73,40
	0,95 1,08 1,19 1,37 1,53 1,70 1,87 2,01 2,04 2,18
2,20 2,37 2,60
2,73
2,84 2,97 
3,10
3,23
	1,16 1,24 1,31 1,44 1,54 1,67 1,80 2,00 1,94 2,13 2,07 2,21 2,42 2,47 2,52 2,59 2,68 2,75


Таблица 2 

Швеллеры с параллельными гранями полок
	№ швел-
лера
	h
	b
	s
	t
	R
	r
	Площадь поперечного сечения см2
	Масса 1 м, кг
	Справочные значения для осей
	Zo, см

	
	
	
	
	
	не более
	
	
	X - X
	Y - Y
	

	
	мм
	
	
	Ix,см4
	Wx,см3
	ix,см
	Sx,см3
	Iy,см4
	Wy,см3
	iy,см
	

	5П
6.5П
8П 
10П
12П
14П
16П
16аП
18П
18аП 
20П
22П
24П
27П
30П
33П
36П
40П
	50 
65
80
100 120 140 160 160 180 180 200 220 240 270 300 330 360 400
	32
36
40
46
52
58
64
68
70
74
76
82
90
95 100 105 110 115
	4,4 4,4 4,5 4,5 4,8 4,9 5,0 5,0 5,1 5,1 5,2 5,4 5,6 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0
	7,0 7,2 7,4 7,6 7,8 8,1 8,4 9,0 8,7 9,3 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,7 12,6 13,5
	6,0 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 8,5 9,0 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0
	3,5 3,5 3,5 4,0 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,5 6,0 6,0 6,5 7,0 7,5 8,5 9,0
	6,16
7,51
8,98
10,90 
13,30
15,60
18,10
19,50
20,70
22,20
23,40
26,70
30,60
35,20
40,50
46,50
53,40
61,50
	4,84 5,90 7,05 8,59 10,40 12,30 14,20 15,30 16,30 17,40 18,40 21,00 24,00 27,70 31,80 36,50 41,90 48,30
	22,8 48,6 89,4 174,0 304,0 491,0 747,0 823,0 1090,0 1190,0 1520,0 2110,0 2900,0 4160,0 5810,0 7980,0 10820,0 15220,0
	9,1
15,0 22,5 34,9 50,8 70,4 93,8 103,0 121,0 133,0 153,0 193,0 243,0 310,0 389,0 486,0 603,0 763,0
	1,92 2,55 3,16 3,99 4,79 5,61 6,44 6,51 7,26 7,34 8,08 8,90 9,75 10,90 12,00 13,10 14,30 15,80 
	5,61
9,02 13,30 20,50 29,70 40,90 54,30 59,50 70,00 76,30 88,00 111,00 139,00 178,00 224,00 281,00 350,00 445,00 
	5,95 
9,35 13,90 22,60 34,90 51,50 72,80 90,50 100,00 123,00 134,00 178,00 248,00 314,00 393,00 491,00 611,00 760,00
	2,99 4,06 3,31 7,37 9,84 12,90 16,40 19,60 20,60 24,30 25,20 31,00 39,50 46,70 54,80 64,60 76,30 89,00
	0,98 1,12 1,24 1,44 1,62 1,81 2,00 2,15 2,20 2,35 2,39 2,58 2,85 2,99 3,12 3,25 3,38 3,51
	1,21 1,29 1,38
1,53
1,66
1,82
1,97 2,19 2,14 2,36 2,30 2,47 2,72 2,78 2,83 2,90 2,99 3,05


Примечания к табл. 1 и 2:
1. Площадь поперечного сечения и масса 1 м швеллера, вычислены по номинальным размерам; плотность стали принята равной 7,85 г/см3.
2. Значения радиусов закругления, уклона внутренних полок, толщины полок, указанные на черт. 1 и 2 и в табл. 1 и 2, на профиле не контролируются и приведены для построения калибров. 
3. В таблицах используют обозначения: I—момент инерции; W—момент сопротивления; i—радиус инерции, s — cтатический момент полусечения.

Таблица 3

	Параметр швеллера,
показатель качества
	Размер
	Предельные отклонения при точности прокатки

	
	
	повышенной
	обычной

	Высота h
	До 80 включ.
Св. 80 до 140 
140 - 180
180 - 300
300 - 400
	±1,5
	±1,5

	
	
	±2,0
	±2,0
±2,5
±3,0

	
	
	±3,0
	±3,5

	Ширина полки b
	До 40 включ.
Св. 40 до 58 
58 - 70
70 - 100
100
	±1,5
	±1,5

	
	
	±2,0
	±2,0
±2,5
±3,0

	
	
	±3,0
	±3,5

	Толщина полки t*
	До 7,4 включ.
Св. 7,4 до 8,1
8.1 - 9,3
9,3 - 10,2
10.2 - 11,0
11,0
	-0,3 
-0,4
	-0,7

	
	
	-0,5
-0,6
	-0,8

	
	
	-0,7
-0,8
	-1,0

	Перекос полки 
при ширине полки b
	До 115 включ.
	Не более 0,0125 b
	Не более 0,025 b

	Прогиб стенки f
	До 400 включ.
	Не более 0,15 s
	Не более 0,25 s

	Кривизна швеллера
	—
	He более 0,2% длины
	Не более 0,2% длины

	Длина
	До 8 м
Св. 8 м
	+40
К допуску +40 прибавлять по 5 мм на каждый метр длины св. 8 м
	+40 
+80



*Плюсовые отклонения ограничиваются предельными отклонениями по массе. 

5. Притупление наружных углов швеллеров повышенной точности до № 20 не должно превышать 2,2 мм, свыше 20—3 мм; для швеллеров обычной точности—не контролируется.

6. Швеллеры изготовляют длиной от 4 до 12 м:

· мерной длины; 

· кратной мерной длины; 

· немерной длины. 

По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовление швеллеров длиной свыше 12 м.

7. Отклонения по массе 1 м швеллера не должны превышать плюс 3, минус 5%.

По согласованию изготовителя с потребителем отклонение по массе без контроля толщины полок и стенки швеллера не должно превышать плюс 3, минус 3% для швеллеров до № 16 и плюс 2,5, минус 2,5% для швеллеров свыше 16.

8. Размеры и геометрическую форму швеллера контролируют на расстоянии не менее 500 мм от торца. Высоту швеллера контролируют в плоскости его стенки.

