ГОСТ 8645-68: Трубы стальные прямоугольные
Сортамент
Rectangular steel tubes. 
Range

Дата введения с 01.01.69

УТВЕРЖДЕН Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР 25 апреля 1968 г.

ПЕРЕИЗДАНИЕ (сентябрь 1987 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в апреле 1984 г., феврале 1987 г. (ИУС 8-84, 11-86).

ВЗАМЕН ГОСТ 8645-57

ВНЕСЕНО Изменение № 3, утвержденное постановлением Госстандарта СССР № 878 от 17.06.91, введенное в действие 1.01.92 и опубликованное в ИУС № 9-91.

Изменения внесены юридическим бюро "Кодекс" по тексту ИУС № 9-91 

1. Настоящий стандарт распространяется на стальные бесшовные горячекатаные, холоднотянутые и электросварные прямоугольные трубы.

2. Форма и размеры труб должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.


Размеры в мм 

	[image: image1.png]


 
	[image: image2.png]


 
	[image: image3.png]


 
	Площадь сечения,
	 Масса 1 м,
	Момент инерции, см[image: image4.png]


 [image: image5.png]



	Момент сопротивления, см[image: image6.png]


 [image: image7.png]




	мм
	см[image: image8.png]



	кг
	[image: image9.png]


 
	[image: image10.png]


 
	[image: image11.png]


 
	[image: image12.png]


 

	15
	10
	1
	0,443
	0,348
	0,065
	0,126
	0,131
	0,167

	
	
	1,5
	0,621
	0,488
	0,082
	0,160
	0,164
	0,214

	
	
	2
	0,771
	0,605
	0,089
	0,179
	0,179
	0,239

	20
	10
	1
	0,543
	0,426
	0,086
	0,261
	0,172
	0,261

	
	
	1,5
	0,771
	0,605
	0,109
	0,344
	0,218
	0,344

	
	
	2
	0,971
	0,762
	0,122
	0,398
	0,245
	0,398

	
	15
	1
	0,643
	0,505
	0,224
	0,352
	0,298
	0,352

	
	
	1,5
	0,921
	0,723
	0,297
	0,472
	0,397
	0,472

	
	
	2
	1,17
	0,919
	0,350
	0,561
	0,466
	0,561

	
	
	2,5
	1,39
	1,09
	0,383
	0,620
	0,510
	0,620

	 

25
	10
	1
	0,643
	0,505
	0,106
	0,465
	0,212
	0,372

	
	
	1,5
	0,921
	0,723
	0,137
	0,623
	0,237
	0,499

	
	
	2
	0,17
	0,919
	0,155
	0,738
	0,310
	0,590

	
	
	2,5
	1,39
	1,09
	0,163
	0,813
	0,326
	0,650

	
	15
	1
	0,743
	0,583
	0,273
	0,609
	0,364
	0,487

	
	
	1,5
	1,07
	0,841
	0,366
	0,831
	0,488
	0,665

	
	
	2
	1,37
	1,08
	0,435
	1,003
	0,580
	0,803

	
	
	2,5
	1,64
	1,29
	0,482
	1,130
	0,642
	0,904

	 

30
	10
	1
	0,743
	0,583
	0,126
	0,749
	0,253
	0,499

	
	
	1,5
	1,07
	0,841
	0,164
	1,02
	0,328
	0,679

	
	
	2
	1,37
	1,08
	0,188
	1,22
	0,375
	0,816

	
	
	2,5
	1,64
	1,29
	0,199
	1,37
	0,399
	0,915

	
	
	3
	1,88
	1,48
	0,201
	1,46
	0,402
	0,977

	
	15
	1
	0,843
	0,661
	0,322
	0,959
	0,429
	0,639

	
	
	1,5
	1,22
	0,959
	0,435
	1,32
	0,580
	0,882

	
	
	2
	1,57
	1,23
	0,520
	1,62
	0,693
	1,08

	
	
	2,5
	1,89
	1,48
	0,580
	1,85
	0,774
	1,23

	
	
	3
	2,18
	1,71
	0,619
	2,01
	0,825
	1,34

	
	
20
	1
	0,943
	0,740
	0,623
	1,17
	0,623
	0,780

	
	
	1,5
	1,37
	1,08
	0,858
	1,63
	0,858
	1,08

	
	
	2
	1,77
	1,39
	1,05
	2,01
	1,05
	1,34

	
	
	2,5
	2,14
	1,68
	1,20
	2,32
	1,20
	1,55

	
	
	3
	2,48
	1,95
	1,31
	2,56
	1,31
	1,71

	35
	15
	1,5
	1,37
	1,08
	0,503
	1,97
	0,671
	1,12

	
	
	2
	1,77
	1,39
	0,605
	2,43
	0,807
	1,39

	
	
	2,5
	2,14
	1,68
	0,680
	2,80
	0,906
	1,60

	
	
	3
	2,48
	1,95
	0,730
	3,09
	0,972
	1,76

	
	
	3,5
	2,80
	2,20
	0,757
	3,30
	1,01
	1,88

	
	20
	1,5
	1,52
	1,19
	0,987
	2,39
	0,987
	1,36

	
	
	2
	1,97
	1,55
	1,21
	2,97
	1,21
	1,70

	
	
	2,5
	2,39
	1,88
	1,39
	3,46
	1,39
	1,98

	
	
	3
	2,78
	2,19
	1,53
	3,86
	1,53
	2,20

	
	
	3,5
	3,15
	2,47
	1,63
	4,17
	1,63
	2,38

	
	25
	1,5
	1,67
	1,31
	1,66
	2,81
	1,33
	1,61

	
	
	2
	2,17
	1,70
	2,06
	3,52
	1,65
	2,01

	
	
	2,5
	2,64
	2,07
	2,40
	4,12
	1,92
	2,35

	
	
	3
	3,08
	2,42
	2,68
	4,63
	2,14
	2,64

	
	
	3,5
	3,50
	2,75
	2,90
	5,04
	2,32
	2,88

	 

40

 
	15
	2
	1,97
	1,55
	0,690
	3,46
	0,920
	1,73

	
	
	2,5
	2,39
	1,88
	0,778
	4,02
	1,04
	2,01

	
	
	3
	2,78
	2,19
	0,840
	4,47
	1,12
	2,23

	
	
	3,5
	3,15
	2,47
	0,876
	4,82
	1,17
	2,41

	
	
	4
	3,48
	2,73
	0,892
	5,07
	1,19
	2,53

	
	20
	2
	2,17
	1,70
	1,37
	4,18
	1,37
	2,09

	
	
	2,5
	2,64
	2,07
	1,58
	4,90
	1,58
	2,45

	
	
	3
	3,08
	2,42
	1,75
	5,50
	1,75
	2,75

	
	
	3,5
	3,50
	2,75
	1,87
	5,99
	1,87
	2,99

	
	
	4
	3,88
	3,05
	1,96
	6,37
	1,96
	3,18

	
	25
	2
	2,37
	1,86
	2,33
	4,90
	1,86
	2,45

	
	
	2,5
	2,89
	2,27
	2,72
	5,78
	1,17
	2,89

	
	
	3
	3,38
	2,66
	3,04
	6,53
	2,43
	3,26

	
	
	3,5
	3,85
	3,02
	3,30
	7,15
	2,64
	3,59

	
	
	4
	4,28
	3,36
	3,51
	7,67
	2,81
	3,83

	
	30
	2
	2,57
	2,02
	3,58
	5,63
	2,39
	2,81

	
	
	2,5
	3,14
	2,47
	4,22
	6,66
	2,81
	3,33

	
	
	3
	3,68
	2,89
	4,76
	7,56
	3,17
	3,79

	
	
	3,5
	4,20
	3,30
	5,22
	8,32
	3,48
	4,16

	
	
	4
	4,68
	3,68
	5,59
	8,97
	3,79
	4,43

	(42)
	20
	2
	2,25
	1,77
	1,44
	4,74
	1,44
	2,26

	
	
	2,5
	2,74
	2,15
	1,66
	5,56
	1,66
	2,65

	
	
	3
	3,20
	2,52
	1,84
	6,26
	1,84
	2,98

	
	
	3,5
	3,64
	2,86
	1,97
	6,83
	1,97
	3,25

	
	
	4
	4,04
	3,17
	2,06
	7,29
	2,06
	3,47

	
	30
	2
	2,65
	2,08
	3,74
	6,34
	2,49
	3,02

	
	
	2,5
	3,24
	2,54
	4,41
	7,52
	2,94
	3,58

	
	
	3
	3,80
	2,99
	4,98
	8,55
	3,32
	4,07

	
	
	3,5
	4,34
	3,41
	5,46
	9,43
	3,64
	4,49

	
	
	4
	4,84
	3,80
	5,87
	10,19
	3,91
	4,85

	 

45
	20
	2
	2,37
	1,86
	1,54
	5,66
	1,54
	2,52

	
	
	2,5
	2,89
	2,27
	1,78
	6,67
	1,78
	2,96

	
	
	3
	3,38
	2,66
	1,97
	7,52
	1,97
	3,34

	
	
	3,5
	3,85
	3,02
	2,11
	8,24
	2,11
	3,66

	
	
	4
	4,28
	3,36
	2,18
	8,82
	2,22
	3,92

	
	30
	2
	2,77
	2,17
	3,97
	7,51
	2,65
	3,34

	
	
	2,5
	3,39
	2,66
	4,69
	8,93
	3,13
	3,97

	
	
	3
	3,98
	3,13
	5,31
	10,17
	3,54
	4,52

	
	
	3,5
	4,55
	3,57
	5,83
	11,26
	3,89
	5,00

	
	
	4
	5,08
	3,99
	6,63
	12,19
	4,18
	5,42

	50
	25
	2
	2,77
	2,17
	2,86
	8,59
	2,29
	3,44

	
	
	2,5
	3,39
	2,66
	3,35
	10,21
	2,68
	4,08

	
	
	3
	3,98
	3,13
	3,77
	11,63
	3,02
	4,65

	
	
	3,5
	4,55
	3,57
	4,12
	12,87
	3,30
	5,15

	
	
	4
	5,08
	3,99
	4,40
	13,93
	3,52
	5,57

	
	30
	2
	2,97
	2,32
	4,36
	9,74
	2,91
	3,90

	
	
	2,5
	3,64
	2,86
	5,16
	11,62
	3,44
	4,65

	
	
	3
	4,28
	3,36
	5,86
	13,29
	3,90
	5,32

	
	
	3,5
	4,90
	3,85
	6,45
	14,77
	4,30
	5,91

	
	
	4
	5,48
	4,30
	6,96
	16,05
	4,64
	6,42

	
	35
	2
	3,17
	2,49
	6,24
	10,90
	3,57
	4,36

	
	
	2,5
	3,89
	3,09
	7,43
	13,03
	4,24
	5,21

	
	
	3
	4,58
	3,60
	8,47
	14,95
	4,84
	5,98

	
	
	3,5
	5,25
	4,12
	9,40
	16,66
	5,37
	6,66

	
	
	4
	5,88
	4,62
	10,20
	18,17
	5,83
	7,27

	
	40
	2
	3,37
	2,65
	8,52
	12,05
	4,28
	4,82

	
	
	2,5
	4,14
	3,25
	10,18
	14,44
	5,09
	5,78

	
	
	3
	4,88
	3,83
	11,67
	16,61
	5,84
	6,64

	
	
	3,5
	5,60
	4,39
	13,00
	18,56
	6,50
	7,42

	
	
	4
	6,28
	4,93
	14,18
	20,29
	7,09
	8,12

	60
	25
	2,5
	3,89
	3,05
	3,99
	16,34
	3,19
	5,45

	
	
	3
	4,58
	3,60
	4,50
	18,73
	3,60
	6,24

	
	
	3,5
	5,25
	4,12
	4,93
	20,86
	3,95
	6,95

	
	
	4
	5,88
	4,62
	5,29
	22,74
	4,23
	7,59

	
	
	5
	7,07
	5,55
	5,80
	25,75
	4,64
	8,58

	
	30
	2,5
	4,14
	3,25
	6,11
	18,41
	4,07
	6,13

	
	
	3
	4,88
	3,83
	6,96
	21,17
	4,64
	7,06

	
	
	3,5
	5,60
	4,39
	7,69
	23,66
	5,13
	7,89

	
	
	4
	6,28
	4,93
	8,32
	25,88
	5,55
	8,63

	
	
	5
	7,57
	5,94
	9,30
	29,54
	6,19
	9,85

	
	40
	3
	5,48
	4,30
	13,73
	26,05
	6,86
	8,68

	
	
	3,5
	6,30
	4,94
	15,34
	29,25
	7,67
	9,75

	
	
	4
	7,08
	5,56
	16,78
	32,16
	8,39
	10,72

	
	
	5
	8,57
	6,73
	12,17
	37,12
	9,59
	12,37

	70
	30
	3
	5,48
	4,30
	8,05
	31,49
	5,37
	9,00

	
	
	3,5
	6,30
	4,94
	8,92
	35,35
	5,95
	10,10

	
	
	4
	7,08
	5,56
	9,68
	38,84
	6,45
	11,10

	
	
	5
	8,57
	6,73
	10,87
	44,78
	7,25
	12,79

	
	
	6
	9,94
	7,80
	11,67
	49,39
	7,78
	14,11

	
	40
	3
	6,08
	4,78
	15,79
	38,23
	7,89
	10,92

	
	
	3,5
	7,00
	5,49
	17,68
	43,10
	8,84
	12,31

	
	
	4
	7,88
	6,19
	19,38
	47,56
	9,69
	13,59

	
	
	5
	9,57
	7,51
	22,25
	55,36
	11,13
	15,82

	
	
	6
	11,14
	8,75
	24,47
	61,71
	12,23
	17,63

	
	50
	3
	6,68
	5,25
	26,56
	44,97
	10,63
	12,85

	
	
	3,5
	7,70
	6,04
	29,93
	50,84
	11,97
	14,53

	
	
	4
	8,68
	6,82
	33,02
	56,29
	13,21
	16,08

	
	
	5
	10,57
	8,30
	38,42
	65,94
	15,37
	18,84

	
	
	6
	12,34
	9,69
	42,83
	74,03
	17,13
	21,15

	80
	40
	3
	6,68
	5,25
	17,84
	53,46
	8,92
	13,36

	
	
	3,5
	7,70
	6,04
	20,02
	60,44
	10,01
	15,11

	
	
	4
	8,68
	6,82
	21,98
	66,91
	10,99
	16,73

	
	
	5
	10,57
	8,30
	25,34
	78,38
	12,67
	19,60

	
	
	6
	12,34
	9,69
	27,97
	87,97
	13,99
	21,99

	
	
	7
	14,00
	10,99
	29,94
	95,77
	14,97
	23,94

	
	50
	3
	7,28
	5,72
	29,88
	62,35
	11,95
	15,59

	
	
	3,5
	8,40
	6,59
	33,72
	70,69
	13,49
	17,67

	
	
	4
	9,48
	7,44
	37,26
	78,48
	14,91
	19,62

	
	60
	3,5
	9,10
	7,14
	51,63
	80,94
	17,21
	20,23

	
	
	4
	10,28
	8,07
	57,29
	90,04
	19,10
	22,51

	
	
	5
	12,57
	9,87
	67,46
	106,55
	22,49
	26,64

	
	
	6
	14,74
	11,57
	76,16
	120,90
	25,39
	30,22

	
	
	7
	16,80
	13,19
	83,48
	133,19
	27,83
	33,30

	90
	40
	3,5
	8,40
	6,59
	22,36
	81,64
	11,18
	18,14

	
	
	4
	9,48
	7,44
	24,59
	90,61
	12,29
	20,13

	
	
	5
	11,57
	9,08
	28,42
	106,7
	14,21
	23,71

	
	
	6
	13,54
	10,63
	31,48
	120,4
	15,74
	26,75

	
	
	7
	15,40
	12,09
	33,81
	13,85
	16,91
	29,30

	
	60
	4
	11,08
	8,70
	63,57
	120,2
	21,19
	26,71

	
	
	5
	13,57
	10,65
	75,04
	142,8
	25,01
	31,75

	
	
	6
	15,94
	12,51
	84,94
	162,8
	28,31
	36,18

	
	
	7
	18,20
	14,29
	93,37
	180,2
	31,12
	40,04

	100
	40
	4
	10,28
	8,07
	27,20
	119,0
	13,59
	23,81

	
	
	5
	12,57
	9,87
	31,50
	140,7
	15,75
	28,16

	
	
	6
	14,74
	11,57
	34,98
	159,6
	17,49
	31,92

	
	
	7
	16,80
	13,19
	37,68
	175,6
	18,84
	35,12

	
	50
	4
	11,08
	8,70
	45,75
	137,5
	18,30
	27,50

	
	
	5
	13,57
	10,65
	53,67
	163,4
	21,47
	32,67

	
	
	6
	15,94
	12,51
	60,37
	186,1
	24,15
	37,23

	
	
	7
	18,20
	14,29
	65,92
	205,9
	26,37
	41,19

	
	70
	4
	12,68
	9,96
	99,90
	174,4
	28,54
	34,87

	
	
	5
	15,57
	12,22
	118,8
	208,5
	33,96
	41,71

	
	
	6
	18,34
	14,40
	135,6
	239,2
	38,76
	47,85

	
	
	7
	21,00
	16,48
	150,5
	266,6
	42,97
	53,32

	110
	40
	4
	11,08
	8,70
	29,79
	152,6
	14,89
	27,75

	
	
	5
	13,57
	10,65
	34,59
	181,2
	17,29
	32,94

	
	
	6
	15,94
	12,51
	38,48
	206,4
	19,24
	37,49

	
	
	7
	18,20
	14,29
	41,55
	227,8
	20,77
	41,42

	
	50
	4
	11,88
	9,33
	49,99
	175,1
	20,00
	31,84

	
	
	5
	14,57
	11,44
	58,75
	208,7
	23,50
	37,95

	
	
	6
	17,14
	13,46
	66,21
	238,6
	26,48
	43,39

	
	
	7
	19,60
	15,38
	72,45
	265,0
	28,98
	48,18

	
	60
	4
	12,68
	9,96
	76,14
	197,6
	25,38
	35,92

	
	
	5
	15,57
	12,22
	90,21
	236,3
	30,07
	42,97

	
	
	6
	18,34
	14,40
	102,5
	271,1
	34,17
	49,30

	
	
	7
	21,00
	16,48
	113,14
	302,1
	37,71
	54,94

	120
	40
	5
	14,57
	11,44
	37,67
	228,3
	18,84
	38,05

	
	
	6
	17,14
	13,46
	42,00
	260,7
	20,99
	43,45

	
	
	7
	19,60
	15,38
	45,42
	289,0
	22,71
	48,18

	
	
	8
	21,94
	17,22
	48,03
	313,5
	24,02
	52,25

	
	60
	5
	16,57
	13,00
	97,79
	294,5
	32,60
	49,08

	
	
	6
	19,54
	15,34
	111,2
	338,7
	37,10
	56,46

	
	
	7
	22,40
	17,58
	123,0
	378,5
	41,01
	63,09

	
	
	8
	25,14
	19,73
	133,1
	414,0
	44,37
	69,00

	
	80
	5
	18,57
	14,58
	191,0
	360,6
	47,76
	60,11

	
	
	6
	21,94
	17,22
	219,7
	416,8
	54,92
	69,47

	
	
	7
	25,20
	19,78
	245,4
	468,0
	61,36
	78,01

	
	
	8
	28,34
	22,25
	268,4
	514,5
	67,11
	85,76

	140
	60
	5
	18,57
	14,58
	112,9
	436,2
	37,65
	62,31

	
	
	6
	21,94
	17,22
	128,8
	503,9
	42,95
	71,99

	
	
	7
	25,20
	19,78
	142,8
	565,6
	47,60
	80,80

	
	
	8
	28,34
	22,25
	154,9
	621,5
	51,64
	88,78

	
	80
	5
	20,57
	16,15
	219,2
	527,3
	54,80
	75,33

	
	
	6
	24,34
	19,11
	252,6
	611,7
	63,15
	87,39

	
	
	7
	28,00
	21,98
	282,8
	689,6
	70,71
	98,51

	
	
	8
	31,54
	24,76
	310,1
	761,1
	77,53
	108,7

	
	120
	6
	29,14
	22,88
	650,9
	827,3
	108,5
	118,2

	
	
	7
	33,60
	26,37
	736,5
	937,4
	122,7
	133,9

	
	
	8
	37,94
	29,78
	816,1
	1040
	136,0
	148,6

	
	
	9
	42,17
	33,10
	889,9
	1135
	148,3
	162,3

	 

150

 
	80
	6
	25,54
	20,05
	269,1
	727,1
	67,27
	96,95

	
	
	7
	29,40
	23,08
	301,6
	821,0
	75,39
	109,5

	
	
	8
	33,14
	26,01
	303,9
	907,6
	82,73
	121,0

	
	
	9
	36,77
	28,86
	357,2
	987,1
	89,32
	131,6

	
	
	10
	40,28
	31,62
	380,7
	1060
	95,18
	141,3

	
	 

100
	6
	27,94
	21,93
	451,6
	851,6
	90,32
	131,5

	
	
	7
	32,20
	25,28
	509,2
	964,2
	101,8
	128,6

	
	
	8
	36,34
	28,53
	562,3
	1069
	112,5
	142,5

	
	
	9
	40,37
	31,69
	611,0
	1166
	122,2
	155,5

	
	
	10
	44,28
	34,76
	655,4
	1256
	131,1
	167,5

	180
	80
	7
	33,60
	26,37
	357,7
	1306
	89,42
	145,1

	
	
	8
	37,94
	29,78
	393,4
	1449
	98,35
	161,1

	
	
	9
	42,17
	33,10
	425,7
	1583
	106,4
	175,9

	
	
	10
	46,28
	36,33
	454,7
	1707
	113,7
	189,7

	
	
	12
	54,17
	42,52
	503,6
	1926
	125,9
	214,0

	
	100
	8
	41,14
	32,29
	664,1
	1686
	132,8
	187,4

	
	
	9
	45,77
	35,93
	723,1
	1846
	144,6
	205,2

	
	
	10
	50,28
	39,47
	777,4
	1996
	155,5
	221,8

	
	
	12
	58,97
	46,29
	872,3
	2265
	174,5
	251,7

	
	150
	8
	49,14
	38,57
	1714
	2279
	228,7
	253,2

	
	
	9
	54,77
	42,99
	1883
	2505
	251,1
	278,3

	
	
	10
	60,28
	47,32
	2041
	2720
	272,2
	302,2

	
	
	12
	70,97
	55,71
	2331
	3114
	310,8
	346,0

	Трубы специальных размеров

	28
	25
	1,5
	1,46
	1,15
	1,37
	1,64
	1,10
	1,2

	28
	25
	2
	1,89
	1,49
	1,69
	2,03
	1,35
	1,45

	28
	25
	2,5
	2,29
	1,80
	1,96
	2,35
	1,56
	1,68

	40
	25
	1,5
	1,82
	1,43
	1,87
	3,90
	1,49
	1,95

	40
	28
	l,5
	1,91
	1,50
	2,43
	4,23
	1,73
	2,11

	40
	28
	2,0
	2,49
	1,95
	3,04
	5,34
	2,17
	2,67

	40
	28
	2,5
	3,04
	2,39
	3,57
	6,31
	2,55
	3,15

	70
	50
	7
	14,0
	10,99
	46,33
	80,65
	18,53
	23,04

	90
	50
	3
	7,88
	6,19
	33,20
	83,38
	13,28
	18,53

	140
	60
	3
	11,48
	9,02
	74,83
	281,8
	24,94
	40,26

	150
	60
	7
	26,60
	20,88
	152,7
	677,7
	50,90
	90,36

	160
	130
	8
	42,74
	33,55
	1107
	1533
	170,3
	191,6

	180
	145
	20
	107,13
	84,10
	2891
	4131
	398,9
	459,0

	190
	120
	12
	66,17
	51,94
	1429
	2987
	238,2
	314,5

	196
	170
	18
	113,24
	88,99
	4443
	5594
	522,8
	570,8

	200
	120
	8
	47,54
	37,32
	1117
	2495
	186,3
	249,5

	230
	100
	8
	49,14
	38,57
	833,8
	3138
	166,8
	272,8


Примечания:

1. Масса труб вычислена при плотности стали 7,85 г/см[image: image13.png]


.

2. Статические характеристики труб рассчитаны для [image: image14.png]


= 1,5.

3. Размеры труб, взятые в скобки, нерекомендуемые.

4. По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовление труб других размеров.

(Измененная редакция, Изм. № 3). 

Примеры условных обозначений
Трубы наружными размерами А = 40 мм, В = 25 мм с толщиной стенки 3 мм, длиной, кратной 1250 мм, из стали марки 10, группы В ГОСТ 13663-86:

40 х 25 х 3 х 1250 кр ГОСТ 8645-68
Труба --------------------------------------------------
В 10 ГОСТ 13663-86
То же, мерной длиной 6000 мм:

40 х 25 х 3 х 6000 ГОСТ 8645-68
Труба ---------------------------------------------
В 10 ГОСТ 13663-86
То же, немерной длины:

40 х 25 х 3 ГОСТ 8645-68
Труба -------------------------------------
В 10 ГОСТ 13663-86
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3).

