ГОСТ 8732-78: Трубы стальные бесшовные горячедеформированные 
Сортамент
Seamless hot-deformed steel pipes.

Range of sizes

 

 

Срок действия с 01.0.11979

до 01.01.1994

 

 

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР

 ИСПОЛНИТЕЛИ

 А.А.Шевченко, д-р техн. наук; В.П.Сокуренко, канд. техн. наук; В.Н.Ровенский

 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 22.03.78 № 757

 3. ВЗАМЕН ГОСТ 8732-70

 4. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1481-78

 5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

   

	Обозначение НТД, на которые даны ссылки
	Номер пункта

	ГОСТ 8731-87
	10

	ГОСТ 9567-75
	6


 
6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (октябрь 1990 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в феврале 1982 г., сентябре 1988 г. (ИУС 5-82, 1-89)

 7. Срок действия продлен до 01.01.94 Постановлением Госстандарта СССР от 29.09.88 № 3367

 1. Настоящий стандарт распространяется на горячедеформированные бесшовные стальные трубы общего назначения, изготовляемые по наружному диаметру, толщине стенки и длине.

 

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

 

2. Размеры и масса 1 м труб должны соответствовать приведенным в табл. 1.

 
Таблица 1 

	Наружный диаметр, мм
	Масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм

	
	2,5
	2,6*
	2,8
	3
	3,2*
	3,5
	4
	4,5
	5
	5,5
	6
	(6,5)
	7
	(7,5)
	8

	20*
	1,08
	1,12
	1,19
	1,26
	1,33
	1,42
	1,58
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	21,3*
	1,16
	1,20
	1,22
	1,35
	1,43
	1,54
	1,71
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	22*
	1,20
	1,24
	1,33
	1,41
	1,48
	1,60
	1,78
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	25
	1,39
	1,44
	1,53
	1,63
	1,72
	1,86
	2,07
	2,28
	2,47
	2,65
	2,81
	2,97
	3,11
	3,24
	3,35

	26,9*
	1,50
	1,56
	1,66
	1,77
	1,87
	2,02
	2,26
	2,49
	2,70
	2,90
	3,09
	3,27
	3,43
	3,59
	3,83

	28
	1,57
	1,63
	1,74
	1,85
	1,96
	2,11
	2,37
	2,62
	2,84
	3,05
	3,26
	3,45
	3,63
	3,79
	3,95

	30*
	1,70
	1,76
	1,88
	2,00
	2,12
	2,29
	2,57
	2,83
	3,08
	3,32
	3,55
	3,77
	3,97
	4,16
	4,34

	31,8*
	1,81
	1,86
	2,00
	2,13
	2,26
	2,44
	2,74
	3,03
	3,30
	3,57
	3,82
	4,05
	4,28
	4,49
	4,69

	32
	1,82
	1,88
	2,02
	2,15
	2,27
	2,46
	2,76
	3,05
	3,33
	3,59
	3,85
	4,09
	4,32
	4,53
	4,74

	33,7*
	1,92
	1,99
	2,13
	2,27
	2,41
	2,61
	2,93
	3,24
	3,54
	3,82
	4,10
	4,36
	4,61
	4,84
	5,07

	35*
	2,00
	2,08
	2,22
	2,37
	2,51
	2,72
	3,06
	3,39
	3,70
	4,00
	4,29
	4,57
	4,83
	5,09
	5,33

	38
	2,19
	2,27
	2,43
	2,59
	2,75
	2,98
	3,35
	3,72
	4,07
	4,41
	4,74
	5,05
	5,35
	5,64
	5,92

	40*
	2,31
	2,40
	2,57
	2,74
	2,90
	3,15
	3,55
	3,94
	4,32
	4,68
	5,03
	5,37
	5,70
	6,01
	6,31

	42
	2,44
	2,53
	2,71
	2,89
	3,06
	3,32
	3,75
	4,16
	4,56
	4,95
	5,33
	5,69
	6,04
	6,38
	6,71

	42,4*
	2,46
	2,55
	2,73
	2,91
	3,09
	3,36
	3,79
	4,20
	4,61
	5,00
	5,38
	5,75
	6,11
	6,45
	6,79

	44,5*
	2,59
	2,69
	2,88
	3,07
	3,26
	3,54
	4,00
	4,44
	4,87
	5,29
	5,70
	6,09
	6,47
	6,84
	7,20

	45
	2,62
	2,72
	2,91
	3,11
	3,30
	3,58
	4,04
	4,49
	4,93
	5,36
	5,77
	6,17
	6,56
	6,94
	7,30

	48,3*
	2,82
	2,93
	3,14
	3,35
	3,56
	3,87
	4,37
	4,86
	5,34
	5,80
	6,26
	6,70
	7,13
	7,54
	7,95

	50
	2,93
	3,04
	3,26
	3,48
	3,69
	4,01
	4,54
	5,05
	5,55
	6,04
	6,51
	6,97
	7,42
	7,86
	8,29

	51*
	-
	-
	-
	3,55
	3,77
	4,10
	4,64
	5,16
	5,67
	6,17
	6,66
	7,13
	7,60
	8,04
	8,48

	54
	-
	-
	-
	3,77
	4,01
	4,36
	4,93
	5,49
	6,04
	6,58
	7,10
	7,61
	8,11
	8,60
	9,08

	57
	-
	-
	-
	4,00
	4,25
	4,62
	5,23
	5,83
	6,41
	6,99
	7,55
	8,10
	8,63
	9,16
	9,67

	60*
	-
	-
	-
	4,22
	4,48
	4,88
	5,52
	6,16
	6,78
	7,39
	7,99
	8,58
	9,15
	9,71
	10,26

	60,3*
	-
	-
	-
	4,24
	4,50
	4,90
	5,55
	6,19
	6,82
	7,43
	8,03
	8,62
	9,20
	9,76
	10,32

	63,5
	-
	-
	-
	4,48
	4,76
	5,18
	5,87
	6,55
	7,21
	7,87
	8,51
	9,14
	9,75
	10,36
	10,95

	68
	-
	-
	-
	4,81
	5,11
	5,57
	6,31
	7,05
	7,77
	8,48
	9,17
	9,86
	10,53
	11,19
	11,84

	70
	-
	-
	-
	4,96
	5,27
	5,74
	6,51
	7,27
	8,02
	8,75
	9,47
	10,18
	10,88
	11,56
	12,23

	73
	-
	-
	-
	5,18
	5,51
	6,00
	6,81
	7,60
	8,39
	9,16
	9,91
	10,66
	11,39
	12,12
	12,82

	76
	-
	-
	-
	5,40
	5,74
	6,26
	7,10
	7,94
	8,76
	9,56
	10,36
	11,14
	11,91
	12,67
	13,42

	82,5*
	-
	-
	-
	-
	-
	6,82
	7,74
	8,66
	9,56
	10,44
	11,32
	12,18
	13,03
	13,87
	14,70

	83
	-
	-
	-
	-
	-
	6,86
	7,79
	8,71
	9,62
	10,51
	11,39
	12,26
	13,12
	13,96
	14,80

	89
	-
	-
	-
	-
	-
	7,38
	8,39
	9,38
	10,36
	11,33
	12,28
	13,23
	14,16
	15,07
	15,98

	95
	-
	-
	-
	-
	-
	7,90
	8,98
	10,04
	11,10
	12,14
	13,17
	14,19
	15,19
	16,18
	17,16

	102
	-
	-
	-
	-
	-
	8,50
	9,67
	10,82
	11,96
	13,09
	14,21
	15,31
	16,40
	17,48
	18,55

	104*
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	9,86
	11,04
	12,21
	13,36
	14,50
	15,63
	16,74
	17,85
	18,94

	108
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10,26
	11,49
	12,70
	13,90
	15,09
	16,27
	17,44
	18,59
	19,73

	114
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10,85
	12,15
	13,44
	14,72
	15,98
	17,23
	18,47
	19,70
	20,91

	121
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	11,54
	12,93
	14,30
	15,67
	17,02
	18,35
	19,68
	20,99
	22,29

	127
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	12,13
	13,60
	15,04
	16,48
	17,90
	19,32
	20,72
	22,10
	23,48

	133
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	12,73
	14,26
	15,78
	17,29
	18,79
	20,28
	21,75
	23,21
	24,66

	140
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	15,04
	16,65
	18,24
	19,83
	21,40
	22,96
	24,51
	26,04

	146
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	15,70
	17,39
	19,06
	20,72
	22,36
	24,00
	25,62
	27,23

	152
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	16,37
	18,13
	19,87
	21,60
	23,32
	25,03
	26,73
	28,41

	159
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	17,15
	18,99
	20,82
	22,64
	24,45
	26,24
	28,02
	29,79

	165*
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	19,73
	21,63
	23,53
	25,41
	27,28
	29,13
	30,97

	168
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20,10
	22,04
	23,97
	25,89
	27,79
	29,69
	31,57

	178*
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	21,33
	23,40
	25,45
	27,49
	29,52
	31,53
	33,54

	180
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	21,58
	23,67
	25,75
	27,81
	29,87
	31,91
	33,93

	194
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	23,31
	25,57
	27,82
	30,06
	32,28
	34,50
	36,70

	203
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	29,15
	31,50
	33,84
	36,16
	38,47

	219
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	31,52
	34,06
	36,60
	39,12
	41,63

	245
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	38,23
	41,09
	43,93
	46,76

	273
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	42,72
	45,92
	49,11
	52,28

	299
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	53,92
	57,41

	324*
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	58,54
	62,34

	325
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	58,73
	62,54

	351
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	67,67

	356*
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	68,66

	377
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	402
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	406*
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	426
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	450
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	457*
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	(465)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	480
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	500
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	508*
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	530
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	(550)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Продолжение табл. 1

	 Наружный диаметр, мм
	Масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм

	
	(8,5)
	9
	(9,5)
	10
	11
	12
	(13)
	14
	(15)
	16
	17
	18

	20*
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	21,3*
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	22*
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	25
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	26,9*
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	28
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	30*
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	31,8*
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	32
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	33,7*
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	35*
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	38
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	40*
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	42
	7,02
	7,32
	7,61
	7,89
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	42,4*
	7,10
	7,41
	7,71
	7,99
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	44,5*
	7,54
	7,88
	8,20
	8,51
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	45
	7,65
	7,99
	8,32
	8,63
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	48,3*
	8,34
	8,72
	9,09
	9,44
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	50
	8,70
	9,11
	9,49
	9,87
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	51*
	8,91
	9,32
	9,72
	10,11
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	54
	9,54
	9,99
	10,43
	10,85
	11,67
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	57
	10,17
	10,65
	11,13
	11,59
	12,48
	13,32
	14,11
	-
	-
	-
	-
	-

	60*
	10,80
	11,32
	11,83
	12,33
	13,29
	14,21
	15,07
	15,88
	-
	-
	-
	-

	60,3*
	10,86
	11,38
	11,90
	12,40
	13,37
	14,29
	15,16
	15,98
	-
	-
	-
	-

	63,5
	11,53
	12,10
	12,65
	13,19
	14,24
	15,24
	16,19
	17,09
	
	
	
	

	68
	12,47
	13,10
	13,71
	14,30
	15,46
	16,57
	17,63
	18,64
	19,61
	20,52
	-
	-

	70
	12,89
	13,54
	14,17
	14,80
	16,01
	17,16
	18,27
	19,33
	20,35
	21,31
	-
	-

	73
	13,52
	14,21
	14,88
	15,54
	16,82
	18,05
	19,24
	20,37
	21,46
	22,49
	23,48
	24,42

	76
	14,15
	14,87
	15,58
	16,28
	17,63
	18,94
	20,20
	21,41
	22,57
	23,68
	24,74
	25,75

	82,5*
	15,51
	16,31
	17,10
	17,88
	19,40
	20,86
	22,28
	23,65
	24,97
	26,24
	27,46
	28,63

	83
	15,62
	16,43
	17,22
	18,00
	19,53
	21,01
	22,44
	23,82
	25,16
	26,44
	27,67
	28,85

	89
	16,88
	17,76
	18,63
	19,48
	21,16
	22,70
	24,37
	25,90
	27,37
	28,81
	30,19
	31,52

	95
	18,13
	19,09
	20,03
	20,96
	22,79
	24,56
	26,29
	27,97
	29,59
	31,17
	32,70
	34,18

	102
	19,60
	20,64
	21,67
	22,69
	24,69
	26,63
	28,53
	30,38
	32,18
	33,93
	35,64
	37,29

	104*
	20,02
	21,09
	22,14
	23,18
	25,23
	27,23
	29,17
	31,07
	32,92
	34,72
	36,47
	38,18

	108
	20,86
	21,97
	23,08
	24,17
	26,31
	28,41
	30,46
	32,46
	34,40
	36,30
	38,15
	39,95

	114
	22,12
	23,31
	24,48
	25,65
	27,94
	30,19
	32,38
	34,53
	36,62
	38,67
	40,67
	42,62

	121
	23,58
	24,86
	26,12
	27,37
	29,84
	32,26
	34,62
	36,94
	39,21
	41,63
	43,60
	45,72

	127
	24,84
	26,19
	27,53
	28,85
	31,47
	34,03
	36,55
	39,01
	41,43
	43,80
	46,12
	48,39

	133
	26,10
	27,52
	28,93
	30,33
	33,10
	35,81
	38,47
	41,09
	43,65
	46,17
	48,63
	51,05

	140
	27,57
	29,08
	30,57
	32,06
	35,00
	37,88
	40,72
	43,50
	46,24
	48,93
	51,57
	54,16

	146
	28,82
	30,41
	31,98
	33,54
	36,62
	39,66
	42,64
	45,57
	48,46
	51,30
	54,08
	56,82

	152
	30,08
	31,74
	33,39
	35,02
	38,25
	41,43
	44,56
	47,65
	50,68
	53,66
	56,60
	59,48

	159
	31,55
	33,29
	35,03
	36,75
	40,15
	43,50
	46,81
	50,06
	53,27
	56,43
	59,53
	62,59

	165*
	32,80
	34,62
	36,43
	38,22
	41,78
	45,29
	48,73
	52,19
	55,49
	58,79
	62,04
	65,25

	168
	33,44
	35,29
	37,13
	38,97
	42,59
	46,17
	49,69
	53,17
	56,60
	59,98
	63,31
	66,59

	178*
	35,53
	37,51
	39,47
	41,43
	45,30
	49,13
	52,90
	56,62
	60,30
	63,92
	67,49
	71,02

	180
	35,95
	37,95
	39,95
	41,93
	45,85
	49,72
	53,54
	57,31
	61,04
	64,71
	68,34
	71,91

	194
	38,89
	41,06
	43,23
	45,38
	49,64
	53,86
	58,03
	62,15
	66,22
	70,24
	74,21
	78,13

	203
	40,77
	43,06
	45,33
	47,60
	52,09
	56,52
	60,91
	65,25
	69,55
	73,79
	77,98
	82,12

	219
	44,13
	46,61
	49,08
	51,54
	56,43
	61,26
	66,04
	70,78
	75,46
	80,10
	84,69
	89,23

	245
	49,58
	52,38
	55,17
	57,95
	63,48
	68,95
	74,38
	79,76
	85,08
	90,36
	95,59
	100,77

	273
	55,45
	58,60
	61,73
	64,86
	71,07
	77,24
	83,36
	89,42
	95,44
	101,41
	107,33
	113,20

	299
	60,90
	64,37
	67,83
	71,27
	78,13
	84,93
	91,69
	98,40
	105,06
	111,67
	118,23
	124,74

	324*
	66,13
	69,91
	73,68
	77,44
	84,91
	92,33
	99,71
	107,03
	114,31
	121,53
	128,70
	135,83

	325
	66,35
	70,14
	73,92
	77,68
	85,18
	92,63
	100,03
	107,38
	114,68
	121,93
	129,13
	136,28

	351
	71,80
	75,91
	80,01
	84,10
	92,23
	100,32
	108,36
	116,35
	124,29
	132,19
	140,03
	147,82

	356*
	-
	77,02
	81,17
	85,33
	93,59
	101,80
	109,97
	118,08
	126,14
	134,16
	142,11
	150,04

	377
	-
	81,68
	86,10
	90,51
	99,29
	108,02
	116,70
	125,33
	133,91
	142,45
	150,93
	159,36

	402
	-
	87,23
	91,96
	96,67
	106,07
	115,42
	124,71
	133,96
	143,16
	152,31
	161,41
	170,46

	406*
	-
	88,11
	92,89
	97,66
	107,15
	116,60
	126,00
	135,34
	144,64
	153,89
	163,08
	172,24

	426
	-
	92,56
	97,58
	102,59
	112,58
	122,52
	132,41
	142,25
	152,04
	161,78
	171,47
	181,11

	450
	-
	97,88
	103,20
	108,51
	119,09
	129,62
	140,10
	150,53
	160,92
	171,25
	181,53
	191,77

	457*
	-
	99,43
	104,83
	110,24
	120,99
	131,69
	142,35
	152,94
	163,51
	174,00
	184,46
	194,86

	(465)
	-
	101,21
	106,72
	112,72
	123,16
	134,06
	144,91
	155,71
	166,46
	-
	-
	-

	480
	-
	104,54
	110,23
	115,91
	127,23
	138,50
	149,72
	160,89
	172,01
	-
	-
	-

	500
	-
	108,98
	114,92
	120,84
	132,65
	144,42
	156,13
	167,80
	179,41
	-
	-
	-

	508*
	-
	110,75
	116,78
	122,81
	134,82
	146,77
	158,69
	170,55
	182,36
	194,12
	205,84
	217,50

	530
	-
	115,64
	121,95
	128,24
	140,79
	153,30
	165,75
	178,16
	190,51
	-
	-
	-

	(550)
	-
	120,08
	126,63
	133,17
	146,22
	159,22
	172,16
	185,06
	197,91
	-
	-
	-


Продолжение табл. 1

	 Наружный диаметр, мм
	Масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм

	
	(19)
	20
	22
	(24)
	25
	(26)
	28
	30
	32
	(34)
	(35)
	36

	20*
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	21,3*
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	22*
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	25
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	26,9*
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	28
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	30*
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	31,8*
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	32
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	33,7*
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	35*
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	38
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	40*
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	42
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	42,4*
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	44,5*
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	45
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	48,3*
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	50
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	51*
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	54
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	57
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	60
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	60,3*
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	63,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	68
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	70
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	73
	25,30
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	76
	26,71
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	82,5*
	29,75
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	83
	29,99
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	89
	32,80
	34,03
	36,35
	38,47
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	95
	35,61
	36,99
	39,61
	42,02
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	102
	38,89
	40,45
	43,40
	46,17
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	104*
	39,82
	41,43
	44,49
	47,35
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	108
	41,70
	43,40
	46,66
	49,72
	51,17
	52,58
	55,24
	-
	-
	-
	-
	-

	114
	44,51
	46,36
	49,92
	53,27
	54,87
	56,43
	59,39
	-
	-
	-
	-
	-

	121
	47,79
	49,82
	53,71
	57,41
	59,19
	60,91
	64,22
	-
	-
	-
	-
	-

	127
	50,61
	52,78
	56,97
	60,96
	62,89
	64,76
	68,36
	71,77
	-
	-
	-
	-

	133
	53,42
	55,74
	60,22
	64,51
	66,58
	68,61
	72,51
	76,20
	79,71
	-
	-
	-

	140
	56,70
	59,19
	64,02
	68,66
	70,90
	73,10
	77,34
	81,38
	85,23
	88,88
	90,63
	92,33

	146
	59,51
	62,15
	67,28
	72,21
	74,60
	76,94
	81,48
	85,82
	89,97
	93,91
	95,81
	97,66

	152
	62,32
	65,11
	71,53
	75,76
	78,30
	80,79
	85,63
	90,26
	94,70
	98,94
	100,99
	102,99

	159
	65,60
	68,56
	74,33
	79,90
	82,62
	85,28
	90,46
	95,44
	100,22
	104,81
	107,03
	109,20

	165*
	68,41
	71,52
	77,58
	83,45
	86,31
	89,12
	94,60
	99,88
	104,95
	109,83
	112,20
	114,52

	168
	69,82
	73,00
	79,21
	85,23
	88,16
	91,05
	96,67
	102,10
	107,33
	112,36
	114,80
	117,19

	178*
	74,50
	77,93
	84,64
	91,14
	94,33
	97,46
	103,58
	109,50
	115,21
	120,73
	123,42
	126,06

	180
	75,44
	78,92
	85,72
	92,33
	95,56
	98,75
	104,96
	110,98
	116,80
	122,42
	125,16
	127,85

	194
	82,00
	85,82
	93,32
	100,62
	104,20
	107,72
	114,63
	121,34
	127,85
	134,16
	137,24
	140,28

	203
	86,22
	90,26
	98,20
	105,95
	109,74
	113,49
	120,84
	127,99
	134,95
	141,71
	145,01
	148,27

	219
	93,71
	98,15
	106,88
	115,42
	119,61
	123,75
	131,89
	139,83
	147,57
	155,12
	158,82
	162,47

	245
	105,90
	110,98
	120,99
	130,80
	135,64
	140,42
	149,84
	159,07
	168,09
	176,92
	181,26
	185,55

	273
	119,02
	124,79
	136,18
	147,38
	152,90
	158,38
	169,18
	179,78
	190,19
	200,40
	205,43
	210,41

	299
	131,20
	137,61
	150,29
	162,77
	168,93
	175,05
	187,13
	199,02
	210,71
	222,20
	227,87
	233,50

	324*
	142,90
	149,94
	163,85
	177,55
	184,34
	191,06
	204,39
	217,51
	230,42
	243,15
	249,44
	255,67

	325
	143,38
	150,44
	164,39
	178,16
	184,96
	191,72
	205,09
	218,25
	231,23
	244,00
	250,31
	256,58

	351
	155,57
	163,26
	178,50
	193,54
	200,99
	208,39
	223,04
	237,49
	251,74
	265,80
	272,76
	279,66

	356*
	157,90
	165,72
	181,21
	196,49
	204,07
	211,58
	226,49
	241,19
	255,67
	269,98
	277,05
	284,08

	377
	167,75
	176,08
	192,61
	208,93
	217,02
	225,06
	240,99
	256,73
	272,26
	287,60
	295,20
	302,74

	402
	179,46
	188,41
	206,17
	223,73
	232,43
	241,09
	258,26
	275,22
	291,99
	308,56
	316,78
	324,94

	406*
	181,32
	190,39
	208,34
	226,08
	234,90
	243,64
	261,02
	278,18
	295,13
	311,90
	320,21
	328,47

	426
	190,71
	200,25
	219,19
	237,93
	247,23
	256,48
	274,83
	292,98
	310,93
	328,69
	337,49
	346,25

	450
	201,95
	212,09
	232,21
	252,14
	262,03
	271,87
	291,40
	310,74
	329,87
	348,81
	358,21
	367,56

	457*
	-
	215,54
	236,01
	256,27
	266,34
	276,34
	296,23
	315,91
	335,38
	354,66
	364,23
	373,75

	(465)
	-
	219,49
	240,35
	261,02
	271,28
	281,49
	301,76
	321,83
	341,71
	361,39
	371,16
	380,87

	480
	-
	-
	-
	-
	280,52
	291,10
	312,12
	332,93
	353,55
	373,97
	384,10
	394,19

	500
	-
	-
	-
	-
	292,86
	303,93
	325,93
	347,73
	369,33
	390,74
	401,37
	411,95

	508*
	-
	240,68
	263,66
	286,45
	297,77
	309,04
	331,43
	353,62
	375,62
	397,42
	408,25
	419,02

	530
	-
	-
	-
	-
	311,35
	323,16
	346,64
	369,92
	393,00
	415,89
	427,26
	438,58

	(550)
	-
	-
	-
	-
	323,68
	335,99
	360,45
	384,72
	408,79
	432,66
	444,52
	456,34


Продолжение табл. 1

	 Наружный диаметр, мм
	Масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм

	
	(38)
	40
	(42)
	45
	(48)
	50
	56
	60
	63
	(65)
	70
	75

	20*
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	21,3*
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	22*
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	25
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	26,9*
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	28
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	30*
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	31,8*
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	33,7*
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	35*
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	38
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	40*
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	42
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	42,4*
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	44,5*
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	45
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	48,3*
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	50
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	51*
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	54
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	57
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	60*
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	60,3*
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	63,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	68
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	70
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	73
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	76
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	82,5*
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	83
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	89
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	95
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	102
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	104*
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	108
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	114
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	121
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	127
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	133
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	140
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	146
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	152
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	159
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	165*
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	168
	121,83
	126,27
	130,51
	136,50
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	178*
	131,19
	136,12
	140,86
	147,59
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	180
	133,07
	138,10
	142,94
	149,82
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	194
	146,19
	151,92
	157,44
	165,36
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	203
	154,63
	160,79
	166,76
	175,34
	183,48
	188,66
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	219
	169,62
	176,58
	183,33
	193,10
	202,42
	208,39
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	245
	193,99
	202,22
	210,26
	221,95
	233,20
	240,45
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	273
	220,23
	229,85
	239,27
	253,03
	266,34
	274,98
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	299
	244,59
	255,49
	266,20
	281,88
	297,12
	307,04
	335,59
	353,65
	366,67
	375,10
	395,32
	414,31

	324*
	268,00
	280,14
	292,07
	309,61
	326,69
	337,84
	370,10
	390,61
	405,48
	415,15
	438,45
	460,52

	325
	268,96
	281,14
	293,13
	310,74
	327,90
	339,10
	371,50
	392,12
	407,06
	416,78
	440,21
	462,40

	351
	293,32
	306,79
	320,06
	338,59
	358,68
	371,16
	407,41
	430,59
	447,46
	458,46
	485,09
	510,49

	356*
	297,99
	311,70
	325,22
	345,12
	364,57
	377,30
	414,29
	437,96
	455,20
	466,44
	493,69
	519,71

	377
	317,69
	332,44
	346,99
	368,44
	389,45
	403,22
	442,32
	469,06
	487,85
	500,14
	529,98
	558,58

	402
	341,12
	357,10
	372,88
	396,19
	419,05
	434,04
	477,84
	506,05
	526,70
	540,21
	573,13
	604,82

	406*
	344,84
	361,02
	377,00
	400,60
	423,76
	438,95
	483,34
	511,94
	532,88
	546,59
	580,00
	612,18

	426
	363,61
	380,77
	397,74
	422,82
	447,46
	463,64
	510,99
	541,57
	563,96
	578,68
	614,56
	649,21

	450
	386,10
	404,45
	422,60
	449,46
	475,87
	493,23
	544,13
	577,08
	601,27
	617,15
	656,00
	693,60

	457*
	392,64
	411,33
	429,82
	457,20
	484,12
	501,83
	553,76
	587,40
	612,11
	628,34
	668,04
	706,51

	(465)
	400,16
	419,25
	438,14
	466,10
	493,62
	511,73
	564,85
	599,27
	624,58
	641,20
	681,89
	721,35

	480
	414,21
	436,04
	453,67
	482,75
	511,38
	530,22
	585,56
	621,47
	647,88
	665,25
	707,78
	749,09

	500
	432,96
	453,77
	474,39
	504,95
	535,06
	554,88
	613,18
	651,06
	678,96
	697,30
	742,31
	786,09

	508*
	440,43
	461,63
	482,64
	513,79
	544,49
	677,66
	624,19
	662,86
	691,34
	710,08
	756,07
	800,83

	530
	461,07
	483,37
	505,46
	538,28
	570,57
	591,88
	654,61
	695,45
	725,57
	745,39
	794,10
	841,57

	(550)
	479,81
	503,09
	526,18
	560,43
	594,24
	616,54
	682,24
	725,05
	756,64
	777,45
	828,63
	878,57


 

Примечания: 

1. Размеры труб, взятые в скобки, при проектировании нового оборудования не применять.

 2. Массу 1 м труб вычисляют по формуле [image: image1.png]02466 - S(1,, - S)



,

 где [image: image2.png]


- наружный диаметр, мм;

 [image: image3.png]


 - толщина стенки, мм.

 Плотность стали принята равной 7,850 г/см[image: image4.png]


.

 

3. Трубы, масса которых ограничена ломаной жирной линией, изготовляют по согласованию изготовителя с потребителем.

 

4. Трубы наружными диаметрами и толщиной стенок, отмеченными звездочкой, применяют в договорно-правовых отношениях по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

 

(Измененная редакция, Изм. № 2).

 

3. По длине трубы должны изготовляться:

немерной длины - в пределах от 4 до 12,5 м;

мерной длины - в пределах немерной;

длины кратной мерной - в пределах немерной длины с припуском на каждый рез по 5 мм;

приблизительной длины в пределах немерной длины.

Примечания:

1. По соглашению изготовителя с потребителем допускается изготовлять трубы длиной, выходящей за пределы, указанные для труб немерной длины.

2. Для труб с толщиной стенки более 16 мм длина мерных труб устанавливается соглашением изготовителя с потребителем.

3. Трубы приблизительной длины изготовляют по требованию потребителя.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4. Предельные отклонения по длине труб мерной длины и длины, кратной мерной, не должны превышать +10 мм - при длине до 6 м; +15 мм - при длине свыше 6 м или с наружным диаметром более 152 мм; ±500 мм - дли приблизительной длины.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5. Предельные отклонения по наружному диаметру и толщине стенки труб не должны превышать указанных в табл. 2 и 3.

Таблица 2 

	Наружный диаметр, мм
	Предельные отклонения для труб точности изготовления

	
	повышенной
	обычной

	До 50 включ.
	± 0,5 мм
	± 0,5 мм

	Св. 50 до 219 "
	± 0,8%
	± 1,0%

	" 219
	± 1,0%
	± 1,25%


Таблица 3

	 Наружный диаметр, мм
	Толщина стенки, мм
	Предельные отклонения по толщине стенки труб точности изготовления, %

	
	
	повышенной
	обычной

	 До 219
	До 15 включ.
	±12,5
	+12,5

	
	
	
	-15,0

	
	Св. 15 до 30
	+10,0
	±12,5

	
	
	-12,5
	

	
	30 и выше
	±10,0
	+10,0

	
	
	
	-12,5

	 Св. 219
	До 15 включ.
	+12,5

	
	
	-15,0

	
	Св. 15 до 30
	±12,5

	
	30 и выше
	+10,0

	
	
	-12,5


 

 

6. По соглашению изготовителя с потребителем трубы могут изготовляться с комбинированными предельными отклонениями, например: по наружному диаметру повышенной точности по ГОСТ 9567-75, а по толщине стенки - обычной точности и т.д.

 7. Овальность и разностенность труб не должны выводить размер труб за предельные отклонения по диаметру и толщине стенки.

 8. Кривизна любого участка трубы на 1 м длины не должна превышать 1,5 мм - для труб с толщиной стенки до 20 мм; 2,0 мм - для труб с толщиной стенки свыше 20 до 30 мм; 4,0 мм - для труб с толщиной стенки свыше 30 мм.

 9. По требованию потребителя трубы должны поставляться по внутреннему диаметру и по толщине стенки, а также по наружному и внутреннему диаметрам и по разностенности.

 Предельные отклонения по внутреннему диаметру для труб диаметром 70-203 мм, стенкой 7-20 мм и отношением диаметра к толщине стенки, равным или менее 10, не должны превышать соответствующих предельных отклонений по наружному диаметру, указанных в табл. 2.

 Для прочих размеров труб предельные отклонения по внутреннему диаметру устанавливаются по соглашению изготовителя с потребителем.

 Примеру условных обозначений

 Труба с наружным диаметром 70 мм, толщиной стенки 3,5 мм, длиной, кратной 1250 мм, обычной точности изготовления, из стали марки 10, изготовляется по группе Б ГОСТ 8731-74

  

[image: image5.png]70x3,5x1250 #p. TOCT8732 - 78

Toyba
= F10IOCT8731-74




 

Труба с наружным диаметром 70 мм, толщиной стенки 3,5 мм, длиной 6000 мм (мерная длина), повышенной точности изготовления, из стали марки 40Х, изготовляется по группе В ГОСТ 8731-74

  

[image: image6.png]70x3,5x6000 77 TOCT8732-78

Tpyba
BA0X TOCT8T31-74




 

То же, немерной длины, изготовляются по группе Д ГОСТ 8731-74

  

[image: image7.png]70x3,5I1.TOCT8732-78

Toyb
e A TOCT8731-74




 

Труба с наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10 мм, немерной длины обычной точности изготовления, из стали марки Ст4сп, категория стали 1, изготовляется по группе Б ГОСТ 8731-74 из слитка

  

[image: image8.png]219x10I'OCT8732 - 78

Tpypa 22 10TOCTSR2 - 78
B Cmden TOCT8731-74




 

Труба с внутренним диаметром 70 мм, толщиной стенки 3,5 мм, длиной 6000 мм (мерная длина) обычной точности изготовления, из стали марки 10, изготовляется по группе Б ГОСТ 8731-74

 

[image: image9.png]61,70 x3,5x6000 TOCT8732 - 78

Toyba
= F10 TOCT8731-74




 

Труба с наружным диаметром 95 мм, внутренним диаметром 76 мм, допускаемой разностенностью немерной длины, обычной точности изготовления, из стали марки 10, изготовляется по группе Б ГОСТ 8731-74

 

 

[image: image10.png]95 x61.76 TOCT8732 - 78

Toyba
= F10IOCT8731-74




 

(Измененная редакция, Изм. № 2).

 

10. Технические требования по ГОСТ 8731-87.

