ГОСТ 26020-83: Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок
Сортамент
Hot-rolled steel I-beam with parallel flange edges.
Dimensions

ОКП 09 2500

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17 декабря 1983 г. № 6095 срок действия установлен с 01.01.86
1. Настоящий стандарт распространяется на стальные горячекатаные двутавры с параллельными гранями полок высотой от 100 до 1000 мм и шириной полок от 55 до 400 мм.

2. По соотношению размеров и условиям применения двутавры подразделяются на типы:

· Б — нормальные двутавры; 

· Ш — широкополочные двутавры; 

· К — колонные двутавры. 

3. Поперечное сечение двутавров должно соответствовать указанному на черт. 1.

4. Размеры двутавров, площадь поперечного сечения, линейная плотность и справочные величины приведены в табл. 1.

5. Предельные отклонения по размерам и геометрической форме двутавров (черт. 1 и 2) не должны превышать величин, приведенных в табл. 2.

	
Обозначение к чертежу и табл. 1:

h — высота двутвара; b — ширина полки; s — толщина стенки; t —толщина полки; r — радиус сопряжения; I — момент инерции; W — момент сопротивления; S — статистический момент полусечения; i — радиус инерции.

Черт. 1
	[image: image1.png]


 

Условные обозначения:

b1 — ширина укороченного фланца;

b2 — ширина удлиненного фланца;

[image: image2.png]


— перекос полки;

f — кривизна стенки по высоте сечения.

Черт. 2


Таблица 1

	
Номер профиля
 
	мм
	Площадь сечения,
	Линейная плотность,
	Справочные величины для осей

	
	h
 
	b
 
	s
 
	t
 
	r
 
	см2
 
	кг/м
 
	Х-Х
	Y-Y

	
	
	
	
	
	
	
	
	Ix, см4
	Wx,см3
	Sx, см3
	tx, см
	Iy, см4
	Wy,см3
	ty, см

	Нормальные двутавры

	10Б1
	100
	55
	4,1
	5,7
	7
	10,32
	8,1
	171
	34,2
	19,7
	4,07
	15,9
	5,8
	1,24

	12Б1

12Б2
	117,6

120
	64

64
	3,8

4,4
	5,1

6,3
	7
	11,03

13,21
	8,7

10,4
	257

318
	43,8

53,0
	24,9

30,4
	4,83

4,90
	22,4

27,7
	7,0

8,6
	1,42

1,45

	14Б1

14Б2
	137,4

140
	73

73
	3,8

4,7
	5,6

6,9
	7
	13,39

16,43
	10,5

12,9
	435

541
	63,3

77,3
	35,8

44,2
	5,70

5,74
	36,4

44,9
	10,0

12,3
	1,65

1,65

	16Б1

16Б2
	157

160
	82

82
	4,0

5,0
	5,9

7,4
	9
	16,18

20,09
	12,7

15,8
	689

869
	87,8

108,7
	49,5

61,9
	6,53

6,58
	54,4

68,3
	13,3

16,6
	1,83

1,84

	18Б1

18Б2
	177

180
	91

91
	4,3

5,3
	6,5

8,0
	9
	19,58

23,95
	15,4

18,8
	1063

1317
	120,1

146,3
	67,7

83,2
	7,37

7,41
	81,9

100,8
	18,0

22,2
	2,04

2,05

	20Б1
	200
	100
	5,6
	8,5
	12
	28,49
	22,4
	1943
	194,3
	110,3
	8,26
	142,3
	28,5
	2,23

	23Б1
	230
	110
	5,6
	9,0
	12
	32,91
	25,8
	2996
	260,5
	147,2
	9,54
	200,3
	36,4
	2,47

	26Б1

26Б2
	258

261
	120

120
	5,8

6,0
	8,5

10,0
	12
	35,62

39,70
	28,0

31,2
	4024

4654
	312,0

356,6
	176,6

201,5
	10,63

10,83
	245,6

288,8
	40,9

48,1
	2,63

2,70

	30Б1

30Б2
	296

299
	140

140
	5,8

6,0
	8,5

10,0
	15
	41,92

46,67
	32,9

36,6
	6328

7293
	427,0

487,8
	240,0

273,8
	12,29

12,50
	390,0

458,6
	55,7

65,5
	3,05

3,13

	35Б1

35Б2
	346

349
	155

155
	6,2

6,5
	8,5

10,0
	18
	49,53

55,17
	38,9

43,3
	10060

11550
	581,7

662,2
	328,6

373,0
	14,25

14,47
	529,6

622,9
	68,3

80,4
	3,27

3,36

	40Б1

40Б2
	392

396
	165

165
	7,0

7,5
	9,5

11,5
	21
	61,25

69,72
	48,1

54,7
	15750

18530
	803,6

935,7
	456,0

529,7
	16,03

16,30
	714,9

865,0
	86,7

104,8
	3,42

3,52

	45Б1

45Б2
	443

447
	180

180
	7,8

8,4
	11,0

13,0
	21
	76,23

85,96
	59,8

67,5
	24940

28870
	1125,8

1291,9
	639,5

732,9
	18,09

18,32
	1073,7

1269,0
	119,3

141,0
	3,75

3,84

	50Б1

50Б2
	492

496
	200

200
	8,8

9,2
	12,0

14,0
	21
	92,98

102,80
	73,0

80,7
	37160

42390
	1511,0

1709,0
	860,4

970,2
	19,99

20,30
	1606,0

1873,0
	160,6

187,3
	4,16

4,27

	55Б1

55Б2
	543

547
	220

220
	9,5

10,0
	13,5

15,5
	24
	113,37

124,75
	89,0

97,9
	55680

62790
	2051,0

2296,0
	1165,0

1302,0
	22,16

22,43
	2404,0

2760,0
	218,6

250,9
	4,61

4,70

	60Б1

60Б2
	593

597
	230

230
	10,5

11,0
	15,5

17,5
	24
	135,26

147,30
	106,2

115,6
	78760

87640
	2656,0

2936,0
	1512,0

1669,0
	24,13

24,39
	3154,0

3561,0
	274,3

309,6
	4,83

4,92

	70Б1

70Б2
	691

697
	260

260
	12,0

12,5
	15,5

18,5
	24
	164,70

183,60
	129,3

144,2
	125930

145912
	3645,0

4187
	2095,0

2393,0
	27,65

28,19
	4556,0

5437,0
	350,5

418,2
	5,26

5,44

	80Б1

80Б2
	791

798
	280

280
	13,5

14,0
	17,0

20,5
	26
	203,20

226,60
	159,5

177,9
	199500

232200
	5044

5820
	2917,0

3343,0
	31,33

32,01
	6244,0

7527,0
	446,0

537,6
	5,54

5,76

	90Б1

90Б2
	893

900
	300

300
	15,0

15,5
	18,5

22,0
	30
	247,10

272,40
	194,0

213,8
	304400

349200
	6817

7760
	3964,0

4480,0
	35,09

35,80
	8365,0

9943,0
	557,6

662,8
	5,82

6,04

	100Б1

100Б2

100Б3

100Б4
	990

998

1006

1013
	320

320

320

320
	16,0

17,0

18,0

19,5
	21,0

25,0

29,0

32,5
	30
	293,82

328,90

364,00

400,60
	230,6

258,2

285,7

314,5
	446000

516400

587700

655400
	9011

10350

11680

12940
	5234,0

5980,0

6736,0

7470,0
	38,96

39,62

40,18

40,45
	11520,0

13710,0

15900,0

17830,0
	719,9

856,9

993,9

1114,3
	6,26

6,46

6,61

6,67

	Широкополочные двутавры

	20Ш1
	193
	150
	6,0
	9,0
	13
	38,95
	30,6
	2660
	275
	153
	8,26
	507
	67,6
	3,61

	23Ш1
	226
	155
	6,5
	10,0
	14
	46,08
	36,2
	4260
	377
	210
	9,62
	622
	80,2
	3,67

	26Ш1

26Ш2
	251

255
	180

180
	7,0

7,5
	10,0

12,0
	16
	54,37

62,73
	42,7

49,2
	6225

7429
	496

583
	276

325
	10,70

10,88
	974

1168
	108,2

129,8
	4,23

4,31

	30Ш1

30Ш2

30Ш3
	291

295

299
	200

200

200
	8,0

8,5

9,0
	11,0

13,0

15,0
	18
	68,31

77,65

87,00
	53,6

61,0

68,3
	10400

12200

14040
	715

827

939
	398

462

526
	12,34

12,53

12,70
	1470

1737

2004
	147,0

173,7

200,4
	4,64

4,73

4,80

	35O1

35Ш2

35Ш3
	338

341

345
	250

250

250
	9,5

10,0

10,5
	12,5

14,0

16,0
	20
	95,67

104,74

116,30
	75,1

82,2

91,30
	19790

22070

25140
	1171

1295

1458
	651

721

813
	14,38

14,52

14,70
	3260

3650

4170
	261

292

334
	5,84

5,90

5,99

	40Ш1

40Ш2

40Ш3
	388

392

396
	300

300

300
	9,5

11,5

12,5
	14,0

16,0

18,0
	22
	122,40

141,60

157,20
	96,1

111,1

123,4
	34360

39700

44740
	1771

2025

2260
	976

1125

1259
	16,76

16,75

16,87
	6306

7209

8111
	420

481

541
	7,18

7,14

7,18

	50Ш1

50Ш2

50Ш3

50Ш4
	484

489

495

501
	300

300

300

300
	11,0

14,5

15,5

16,5
	15,0

17,5

20,5

23,5
	26
	145,70

176,60

199,20

221,70
	114,4

138,7

156,4

174,1
	60930

72530

84200

96150
	2518

2967

3402

3838
	1403

1676

1923

2173
	20,45

20,26

20,56

20,82
	6762

7900

9250

10600
	451

526

617

707
	6,81

6,69

6,81

6,92

	60Ш1

60Ш2

60ШЗ

60Д14
	580

587

595

603
	320

320

320

320
	12,0

16,0

18,0

20,0
	17,0

20,5

24,5

28,5
	28
	181,10

225,30

261,80

298,34
	142,1

176,9

205,5

234,2
	107300

131800

156900

182500
	3701

4490

5273

6055
	2068

2544

2997

3455
	24,35

24,19

24,48

24,73
	9302

11230

13420

15620
	581

702

839

976
	7,17

7,06

7,16

7,23

	70Ш1

70Ш2

70ШЗ

70Ш4

70Ш5
	683

691

700

708

718
	320

320

320

320

320
	13,5

15,0

18,0

20,5

23,0
	19,0

23,0

27,5

31,5

36,5
	30
	216,40

251,70

299,80

341,60

389,7
	169,9

197,6

235,4

261,1

305,9
	172000

205500

247100

284400

330600
	5036

5949

7059

8033

9210
	2843

3360

4017

4598

5298
	28,19

28,58

28,72

28,85

29,13
	10400

12590

15070

17270

20020
	650

787

942

l079

1251
	6,93

7,07

7,09

7,11

7,17

	Колонные двутавры

	20K1

20K2
	195

198
	200

200
	6,5

7,0
	10,0

11,5
	13
	52,82

59,70
	41,5

46,9
	3820

4422
	392

447
	216

247
	8,50

8,61
	1334

1534
	133

153
	5,03

5,07


	23K1

23K2
	227

230
	240

240
	7,0

8,0
	10,5

12,0
	14
	66,51

75,77
	52,2

59,5
	6589

7601
	580

661
	318

365
	9,95

10,02
	2421

2766
	202

231
	6,03

6,04

	26K1

26K2

26K3
	255

258

262
	260

260

260
	8,0

9,0

10,0
	12,0

13,5

15,5
	16
	83,08

93,19

105,90
	65,2

73,2

83,1
	10300

11700

13560
	809

907

1035
	445

501

576
	11,14

11,21

11,32
	3517

3957

4544
	271

304

349
	6,51

6,52

6,55

	30K1

30K2

30К3
	296

300

304
	300

300

300
	9,0

10,0

11,5
	13,5

15,5

17,5
	18
	108,00

122,70

138,72
	84,8

96,3

108,9
	18110

20930

23910
	1223

1395

1573
	672

771

874
	12,95

13,06

13,12
	6079

6980

7881
	405

465

525
	7,50

7,54

7,54

	35К1

35К2

35K3
	343

348

353
	350

350

350
	10,0

11,0

13,0
	15,0

17,5

20,0
	20
	139,70

160,40

184,10
	109,7

125,9

144,5
	31610

37090

42970
	1843

2132

2435
	1010

1173

1351
	15,04

15,21

15,28
	10720

12510

14330
	613

715

817
	8,76

8,83

8,81

	40К1

40К2

40K3

40К4

40К5
	393

400

409

419

431
	400

400

400

400

400
	11,0

13,0

16,0

19,0

23,0
	16,5

20,0

24,5

29,5

35,5
	22
	175,80

210,96

257,80

308,60

371,00
	138,0

165,6

202,3

242,2

291,2
	52400

64140

80040

98340

121570
	2664

3207

3914

4694

5642
	1457

1767

2180

2642

3217
	17,26

17,44

17,62

17,85

18,10
	17610

21350

26150

31500

37910
	880

1067

1307

1575

1896
	10,00

10,06

10,07

10,10

10,11

	Двутавры дополнительной серии (Д)

	24ДБ1

27ДБ1

36ДБ1
	239

269

360
	115

125

145
	5,5

6,0

7,2
	9,3

9,5

12,3
	15

15

18
	35,45

40,68

62,60
	27,8

31,9

49,1
	3535

5068

13800
	295,8

376,8

766,4
	166,6

212,7

434,1
	9,99

11,16

14,84
	236,8

310,5

627,6
	41,2

49,7

86,6
	2,58

2,76

3,17

	35ДБ1

40ДБ1

45ДБ1

45ДБ2
	349

399

450

450,0
	127

139

152

180,0
	5,8

6,2

7,4

7,6
	8,5

9,0

11,0

13,3
	15

15

15

18
	42,78

50,58

67,05

82,8
	33,6

39,7

52,6

65,0
	8540

13050

21810

28840
	489,4

654,2

969,2

1280
	279,4

374,5

556,8

722
	14,13

16,06

18,04

18,7
	291,5

404,4

646,2

1300
	45,9

58,2

85,0

144
	2,61

2,83

3,10

3,96

	30ДШ1

40ДШ1

50ДШ1
	300,6

397,6

496,2
	201,9

302,0

303,8
	9,4

11,5

14,2
	16,0

18,7

21,0
	18

22

26
	92,6

159,0

198,0
	72,7

124,0

155,0
	15090

46330

86010
	1000

2330

3470
	563

1290

1950
	12,8

17,1

20,8
	2200

8590

9830
	218

569

647
	4,87

7,36

7,05


Примечания:

1. Площадь поперечного сечения, справочные величины и линейная плотность вычислены по номинальным размерам. Плотность стали принята равной 7,85х103 кг/м3.

2. Радиус сопряжения, указанный на черт. 1, приведен для построения калибра валков.

Таблица 2

	Параметр двутавра
	Интервал значений параметров
	предельные отклонения

	Высота h
	h[image: image3.png]


120

120<h<380

380[image: image4.png]


h<580

h[image: image5.png]


580
	±2,0

±3,0

±4,0

±5,0

	Ширина полки b
	h[image: image6.png]


120

h>120
	±2,0

± 3,0

	Толщина стенки s
	s[image: image7.png]


4,4

4,4<s[image: image8.png]


6,5

6,5<s<16,0

16,0[image: image9.png]


s<23,0

23,0[image: image10.png]


s
	± 0,5

±0,7

±l,0

±1,5

±2,0

	Толщина полки t
	t[image: image11.png]


6,3

6,3<t<16,0

16,0[image: image12.png]


t<25,0

25,0[image: image13.png]


t<40,0
	±1,0

±1,5

±2,0

±2,5

	Перекос полки [image: image14.png]



	h[image: image15.png]


120

120<h[image: image16.png]


290

h>290
	1,0

0,015b[image: image17.png]


3,0

0,015b[image: image18.png]


4,0

	Смещение полки, относительно стенки[image: image19.png]


,

[image: image20.png]



	h[image: image21.png]


120

120<h<190

190[image: image22.png]


h[image: image23.png]


290

h>290 b<220

b[image: image24.png]


220
	1,5

2,5

3,0

3,0

4,5

	Кривизна стенки по высоте сечения f
	h[image: image25.png]


120

120<h<380

380[image: image26.png]


h[image: image27.png]


680

h>680
	1,0

1,5

2,0

3,0

	Кривизна профиля в вертикальной и горизонтальной плоскостях
	—
	0,002 l

 

	Линейная плотность
	—
	±4,0%


Примечание. По согласованию изготовителя с потребителем кривизна профиля в вертикальной и горизонтальной плоскостях не должна превышать 0,001 l для h [image: image28.png]


310 мм.

6. Двутавры в соответствии с заказом изготовляют длиной от 6 до 24 м:

· мерной длины; 

· мерной длины с отрезком; 

· кратной мерной длины; 

· кратной мерной длины с отрезком; 

· немерной длины. 

6.1. Отрезком считаются двутавры длиной не менее:

· 3 м — для профилеразмеров с линейной плотностью до 20 кг/м; 

· 4 м — для профилеразмеров с линейной плотностью свыше 20 кг/м. 

6.2. Для двутавров мерной длины с отрезком и кратной мерной длины с отрезком допускаются отрезки в объеме:

· до 5 % от массы партии — для профилеразмеров с линейной плотностью до 20 кг/м; 

· до 8% от массы партии—для профилеразмеров с линейной плотностью свыше 20 до 50 кг/м; 

· до 12% от массы партии—для профилеразмеров с линейной плотностью свыше 50 до 150 кг/м; 

· до 20% от массы партии—для профилеразмеров с линейной плотностью свыше 150 кг/м. 

6.3. Допускается изготовление двутавров ограниченной длины в пределах немерной.

7. Предельные отклонения по длине профилей мерной и кратной мерной длины не должны превышать значений, приведенных в табл. 3.

Таблица 3

мм

	Длина профиля
	Интервал значений параметров
	Предельные отклонения

	До 12000 включ.
	h<790
	+60

	До 12000 включ
	h[image: image29.png]


790
	+80

	Св. 12000
	 
	+100


8. Косина реза не должна выводить длину двутавров за предельные отклонения по длине.

В качестве длины двутавра принимается максимальная длина условно вырезанного двутавра с торцами, перпендикулярными продольной оси.

9. Поверхность притупления углов полки должна быть выпуклой без уступов. Радиус притупления не должен превышать 0,2 t, но не более 3 мм.

10. Проверка размеров проводится на расстоянии не менее 500 мм от торца профиля.

Высота профиля измеряется по оси Y—Y. 

